2 Ignição de Combustíveis Florestais

2.1- Processo físico-químico

O processo físico-químico da ignição de combustíveis florestais inicia-se por aquecimento. A fonte de aquecimento pode ser de acordo com Babrauskas (2001) por:

1- Radiação

2- Chamas - convecção

3- Contacto directo - condução

4- Radiação e convecção (a fonte é mista)

Dimitrakopoulos (1998), que realizou ensaios de inflamabilidade de diversas espécies florestais, utilizou a descrição da publicação de Brown e Davis (1973) sobre a energia necessária para a combustão de 1 g de madeira:

a)- aquecimento da água de 17ºC até 100ºC  347,27J

b)- separar a água da madeira  117,15J

c)- vaporização da água livre 2255,18J

d)- aquecimento do vapor da água desde 100ºC até 871ºC (temperatura da chama) 1623,39J

e)- vaporização da água ligada à estrutura da madeira (entalpia de ligação) 1259,39J

Do parágrafo antecedente, verifica-se que a maior parte da energia envolvida (5602,35J), para alcançar-se a ignição, foi necessária a energia de 4342,96J (soma das alíneas a) a d)), para remover e aquecer a água que não faz parte da estrutura da madeira, enquanto que para vaporizar a água ligada à estrutura foi necessário menos de um terço dessa energia (1259,39J), constata-se que quanto maior for o teor de humidade do combustível florestal, maior será a energia para a respectiva ignição, contudo a inflamação da madeira é mais complexa, que convém explanar.

André (1996) apresenta os mecanismos físico-químicos de absorção de calor pela partícula de madeira. O primeiro é o calor sensível, processo de aquecimento reversível, que não envolve reacções químicas nem transformações de fases da partícula sendo assim um fenómeno puramente físico.

Sendo dQs uma quantidade infinitesimal de calor uniformemente absorvida em volume, (como calor sensível), por uma partícula δm, em que a partícula se comporta como termicamente fina, provoca um aumento na temperatura da partícula, de T para T+dT, dado por:

dT=1cdQsδm					 (eq 2.1)

c [J/kg.ºC] é o calor especifico que nos casos dos sólidos, é praticamente independente da condição de fronteira relativa à pressão na superfície da partícula, durante o processo de aquecimento, sendo apenas, função da temperatura da partícula ou seja c=c(T). Para madeiras secas há correlações aproximadamente lineares até 100ºC e com pequeno erro até cerca de 200ºC. Acima dos 200ºC não é possível desacoplar o mecanismo de absorção de calor de um outro, associado à pirólise da madeira.  A pirólise é o conjunto de reacções químicas endotérmicas e exotérmicas, termodinamicamente irreversíveis, mas que não incluem reacções de combustão. A pirólise é a responsável pela geração de gases combustíveis, absorvendo mais calor do que aquele que gera com as reacções exotérmicas,

O estudo da pirólise tem sido efectuado de modo que o aquecimento da amostra do material seja o mais uniforme possível e tenha uma evolução temporal simples. Daqui resulta que as amostras são muito pequenas, sendo a amostra submetida a aquecimentos quasi-estáticos, em que se mantém a amostra em patamares térmicos com duração suficiente para que se completem as correspondentes reacções.

As técnicas básicas mais comummente usadas são a análise termo-diferencial (DTA, Differential Thermal Analysis), a análise calorimétrica diferencial de varrimento (DTA, Differential Scanning Calorimetry) e a análise termo-gravimétrica (TGA, Termogravimetric Analysis). Utilizam-se ainda técnicas combinadas e a Evolved Gás Analysis (EGA). Para este estudo não interessa aprofundar o estudo da pirólise devido a não ser esse o âmbito de estudo, mas, essencialmente compreender a ignição de produtos florestais.

Vaz (2001) apresenta um modelo simplificado baseado na correlação empírica de Dunlap para madeira seca, em que o mecanismo de calor sensível e madeira pode ser unicamente emulado do ponto de vista energético, por um mecanismo equivalente de calor sensível, caracterizado por um calor especifico cs [J/kg.ºC], crescente com a temperatura da partícula Tf[ºC]:

cs(Tf)=1110+4,86Tf 					(eq 2.2)

Como é necessário saber quais são os produtos químicos envolvidos na combustão dos produtos florestais, interessa fazer uma descrição química da sua composição. Há dois grandes grupos nestes materiais, André (1996) a saber, um grupo principal de componentes poliméricos, constituído pela celulose, um seu derivado (a hemi-celulose), a lenhina, e um grupo secundário composto por “extractáveis” e minerais. Na vegetação viva, a hemi-celulose tem intervalo de fracção mássica de 0,5 a 0,75, e a lenhina tem intervalo de fracção mássica de 0,15 a 0,35 enquanto que na vegetação morta esta pode alcançar com o tempo 0,75. Os produtos “extractáveis” são aqueles que mais facilmente se libertam da partícula e que dão o cheiro característico da espécie. Podem variar de 0,002 a 0,15, e costumam incluir polímeros de baixo peso molecular (terpenos), bem como resinas, as quais têm composições variadas à base de ácidos gordos e álcoois. Os minerais alcançam 0.02 na massa da madeira, mas nas folhas, o intervalo vai de 0,05 a 0,1.

André (1996) a propósito da pirólise diz que a orientação dominante das fibras influencia significativamente a pirólise abaixo dos 300ºC e que quando o aquecimento não é de acordo com os ensaios térmicos standard a pirólise não ocorre nem progride homogeneamente em todo o seu volume, havendo heterogeneidades de reacções na partícula.

Tal é o que vai suceder na maioria dos ensaios de ignição de combustíveis florestais e de outras partículas, a realizar no presente estudo. No caso das partículas de borracha e de calços de travões estas não se vão comportar como termicamente finas nos ensaios de ignição a realizar utilizando o epiradiador. O mesmo sucederá nos ensaios de ignição com estas partículas, em que o aquecimento das amostras florestais será pontual e não uniforme, pelo que as equações atrás apresentadas não serão aplicáveis no presente estudo.

A quantidade de produtos voláteis varia muito de espécie para espécie. A mesma espécie pode apresentar ao longo do ano grandes diferenças de volatilidade, o que foi verificado por Viegas et al. (1989), em que o tempo de ignição de várias espécies (caruma, agulhas de pinheiro bravo e urze) apresentava variações superiores a 300%. Constata-se que a percentagem de óleos presentes nas folhas vivas varia ao longo do ano. A inflamabilidade das folhas mortas terá a ver com a quantidade de óleos existentes aquando da queda e com a degradação dessas folhas. Quanto maior a degradação das espécies menor será a percentagem de óleos existentes.

Nuno Leitão apresenta uma explicação química da combustão e como ela se inicia em -  http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.asp?iArtigo=9314&iLingua=1, a propósito dos fogos florestais, que se compila parcialmente:

No início do processo, uma molécula estável fragmenta-se devido ao calor, originando-se dois ou mais radicais. Por exemplo:

C3H8 --> C2H5 + CH3

A molécula de propano (C3H8) origina dois radicais muito instáveis, que interagem com outras moléculas, tornando-se centros de cadeias envolvidas em novas reacções, um processo em cascata que leva à ocorrência de uma sequência de ramificações.

Uma das reacções mais significativas da propagação envolve o hidrogénio atómico (H) e o oxigénio molecular, com a produção de oxigénio atómico (O) e um radical de hidroxilo (OH), extremamente activos:

H + O2 --> O + OH

A propagação é garantida porque cada reacção mantém ou multiplica o número de produtos disponíveis para reacções subsequentes, numa sequência de processos, sendo a zona de chama a mais importante para a sua ocorrência.

A ignição é uma fase instável e corresponde ao processo transitório que conduz à combustão, que é de novo uma fase estável. A ignição não se verifica a uma única temperatura. A forma do combustível, nomeadamente a sua relação superfície/volume, está directamente relacionada com a quantidade de calor que pode ser absorvida por unidade de massa ou volume e por unidade de tempo, da condutividade térmica dos combustíveis, e depende também de outros factores físicos.

Quando os gases voláteis ou radicais libertados de uma amostra florestal, sujeita a processo de aquecimento, existirem em quantidade, em que haja uma concentração mínima para a reacção em cadeia, e oxigénio em percentagem suficiente (neste estudo, vamos lidar com pequenas quantidades de matéria e ao ar livre, em que a percentagem de oxigénio não será tão reduzida), podendo então os gases libertados inflamar-se, mesmo que a quantidade de radicais livres não seja suficiente para a auto inflamação poderá uma pequena energia externa iniciar ou auxiliar a inflamação, que actuará com energia de activação. Esta energia de activação poderá ser muito pequena quando comparada com a energia de aquecimento. Poderá ser suficiente uma faísca, uma chispa ou o contacto com um corpo quente. Se a libertação dos gases ocorrer a uma temperatura bastante elevada, essa temperatura será suficiente para que os radicais/gases voláteis reajam com o oxigénio contido no ar.

A ignição de combustíveis florestais termina numa reacção química ou passa por duas reacções químicas de oxidação, pois ela pode ocorrer por dois modos:

1- Chamas

2- Incandescência seguida de chamas.

No primeiro modo a reacção química ocorre só com a combustão em chamas, enquanto que no segundo modo a combustão inicia-se sem chamas, geralmente por falta de oxigénio, passando posteriormente a combustão com chamas.

Os testes de inflamabilidade para determinar as características das espécies florestais e alguns parâmetros como o teor de humidade podem ser de dois tipos: auto-ignição e ignição pilotada. Na ignição pilotada utiliza-se uma chama piloto para activar a combustão através da inflamação dos gases voláteis libertados ou de energia de activação da reacção em cadeia dos radicais livres.

A combustão apresentará diferenças com a altitude devido a variação da pressão as quais não irão ser discutidas neste trabalho.

A velocidade do vento pode contribuir muito para haver ignição como se verificou durante muitos ensaios com resultado negativo, em que a temperatura já tinha baixado entre 10 a 20% do valor inicial e que bastava um pequeno sopro para o material da amostra em combustão sem chamas passasse a ser com chamas, contudo não será estudada. A ignição ocorre porque os gases libertados afastam o ar que contém o oxigénio reduzindo assim a percentagem do oxigénio necessária à auto inflamação. Decidiu-se por ensaios sem vento, pois já havia muitas variáveis envolvidas no estudo.

2.2- Parâmetros envolvidos

Face ao exposto nos parágrafos precedentes tem-se que os parâmetros envolvidos são:

1- Teor de humidade das espécies

2- Temperatura inicial da espécie, que terá a ver com a temperatura ambiente ou no caso de estar exposta ao sol, devido à radiação solar incidente apresentará uma temperatura maior (tal será visto mais à frente). Quanto mais elevada for a temperatura inicial da espécie menor será a energia necessária para a aquecer ao ponto de alcançar a respectiva inflamação, como exemplo a caruma que esteja horas exposta ao sol terá a temperatura de ignição mais reduzida do que uma que esteja à sombra mesmo que o teor de humidade fosse igual).

3 -Tipo de fonte de calor

4- Posição da fonte de calor. Quando a fonte de calor estiver posicionada por cima, ela estará em contacto com os gases libertados, provocando também a activação da inflamação, enquanto que se a fonte de calor estiver por baixo os gases libertados sobem sem tocar na fonte quente, tornando-se mais difícil a ignição, sendo necessárias temperaturas mais elevadas para se conseguir a ignição.

5- Temperatura da fonte de calor.

Face ao exposto conclui-se que a ignição ocorrerá para menores temperaturas da fonte de calor para uma dada espécie quando:

1- Tiver menor teor de humidade;

2- A espécie tiver uma temperatura inicial elevada (menor será a energia necessária para alcançar a inflamação);

3- O tipo de fonte de calor for chama, seguindo-se o contacto directo;

4- A fonte quente estiver posicionada pelo lado de cima da amostra, nos casos de radiação e contacto directo, pois, a mesma fonte também fará a activação da inflamação;

Vaz, G.C. (2001) e André, J.C.S. et al (2001) para efeitos de propagação de fogos consideraram que a temperatura de ignição da madeira (Tig) é 320ºC.

Neste estudo vai-se utilizar como único tipo de fonte de calor a condução, ou seja o contacto directo das amostras com corpos quentes.

Quanto ao teor de humidade das amostras relativo à massa seca, os ensaios serão realizados com valores deste parâmetro compreendidos no intervalo de 0% a 10%.