Borrachas

As borrachas ou elastómeros são materiais poliméricos que se distinguem pela capacidade de retornar rapidamente à forma e à dimensão originais, quando submetidos a um esforço ou deformação externa que aumente seu tamanho em pelo menos duas vezes.

Os mais de 500 tipos e variedades de borrachas existentes podem ser classificados em cerca de 20 grupos principais, identificados por siglas ou nomes comerciais, conforme apresentados na listagem a seguir:

| Sigla ou Nome | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| CR | Policloropreno (Neoprene da DuPont) |
| EPR | Borrachas de Etileno-Propileno |
| IIR | Borracha Butílica – Poliisobutileno |
| IR | Poliisopreno |
| NBR | Borracha Nitrílica (Acrilonitrila - Butadieno) |
| NR | Borracha Natural |
| SBR | Borracha de Estireno-Butadieno |
| BR | Polibutadieno |
| EPDM | Borracha de Etileno-Propileno Dieno |
| ACM | Borrachas Acrílicas (Outra Sigla – AEM) |
| ECO | Borracha de Epicloridrina (Outra Sigla – CO) |
| CSM | Polietilenos Cloro Sulfonados (Hypalon da DuPont) |
| CFM | Borrachas Fluoradas (Viton da DuPont) – ou FPM, FKM |
| T | Polissulfetos (Thiokol) |
| PUR | Borrachas de Poliuretano (Outras Siglas – AU, EU, PU) |
| MVQ | Borrachas de Silicone (Outra Sigla – Si) |
| FMVQ | Borrachas de Silicone Fluoradas |
| HNBR | Borracha Nitrílica Hidrogenada |
| TPE | Borrachas Termoplásticas (Outras Siglas – TPR ou TR) |
| GPO | Elastómeros de Óxido de Propeno |

Borracha natural — pode ser extraída de um grande número de plantas. O tipo derivado da seringueira, hevea brasiliensis, constitui praticamente a única fonte comercial deste material, a tal ponto que é tratado como sinónimo de borracha natural.

• SBR — é a borracha de preço mais reduzido entre as borrachas e apresenta uma resistência à abrasão que permite substituir a NR com vantagens na banda de rodagem de pneus. Este produto ainda possui as seguintes subclassificações:

1— XSBR: SBR carboxilado;

2— HS/B: SBR com alto teor de estireno, também representado como HSR;

3— PSBR: SBR co-polimerizado com vinil-priridina;

4— ESBR: SBR obtido por processo em emulsão; e

5— SSBR: SBR obtido por processo em solução.

• BR (polibutadieno) — possui características que complementam as da SBR e da NR na produção de pneus, conferindo maior resistência à abrasão e à degradação, mas aumentando, também, a tendência ao deslizamento em superfície húmida. Por este motivo, só pode ser empregado em mistura com as duas outras borrachas, nunca isoladamente. O BR apresenta as seguintes variedades:

1— alto cis, com teores de configuração cis entre 92% e 96%;

2— baixo cis, com teores entre 36% e 43% de cis; e

3— com teores de vinil (polibutadieno obtido por adição 1,2) entre 8% e 70% — representado por ViBR ou VBR ou HVBR para teores de vinil elevados.

• NBR (borracha nitrílica) — possui excelente resistência aos hidrocarbonetos como gasolina, massas e solventes minerais. Os tipos de NBR são determinados pelo teor de acrilonitrila na sua composição, que pode variar de 15% a 45%. Quanto maior o teor de acrilonitrila, maior a resistência mecânica e a resistência a óleos e solventes, porém menor a elasticidade e a flexibilidade. Temperatura -30 a +120 ºC.

• EPDM — é um tipo particular do grupo de borrachas de etileno-propileno (EPR), adicionadas a um dieno que possibilita a sua vulcanização. Possui três características especiais:

1— é autovulcanizável, resultando em economia para o transformador final com a eliminação de uma etapa da operação;

2— possui excepcional resistência às intempéries; e

3— possui capacidade de absorção de cargas como negro de fumo e óleos de extensão em níveis muito superiores aos da maioria das outras borrachas, sem deterioração de propriedades, resultando em formulações de custo bem mais reduzido.

• IIR (borracha butílica) - possui uma impermeabilidade excepcionalmente elevada a gases, sendo a borracha preferida na fabricação de câmaras pneumáticas.

• IR (poliisopreno) — é o equivalente sintético da borracha natural, por possuir uma estrutura química (cis 1,4 poliisopreno) idêntica e apresentar propriedades muito semelhantes.

• TPE (elastómeros termoplásticos) — é um grupo especial dentro das borrachas e é constituído pelos seguintes tipos:

1— Poliuretanos — representados por Thermoplastic Polyurethane (TPU);

2— Copoliésteres — copolímeros de poliéster (poliéster - sigla TEEs ou Cope);

3— Poliolefínicos - são misturas ou ligas poliméricas de polipropileno com EPDM vulcanizado ou não. São representadas pela sigla TPO - elastómeros termoplásticos poliolefínicos. Quando o EPDM é vulcanizado, admite-se uma representação específica para a mistura - Thermoplastic Vulcanizates (TPV);

— Copolímeros em bloco de estireno - Styrenic Block Copolymers (SBC) - com:

• butadieno - sigla SBS;

• isopreno - sigla SIS;

• etileno (ou eteno) - butileno (ou buteno) SEBS; e

• etileno - propileno (ou propeno) - SEP.

Classificação

As borrachas podem ser classificadas segundo vários critérios:

a) Origem da Matéria-Prima:

• Natural - oriunda na sua quase totalidade da planta nativa da Amazónia brasileira, a hevea brasiliensis.

• Sintética - obtida a partir de produtos químicos oriundos do petróleo ou gás natural e abrange todos os outros tipos apresentados na tabela, inclusive os TPEs.

Algumas utilizações para cada tipo de borracha são apresentadas a seguir:

• NR - a borracha natural não pode ser inteiramente substituída por borrachas sintéticas em pneus, porque aquela possui uma geração de calor mais baixa. Devido a esta característica, a NR precisa ser utilizada em maiores proporções nos pneus de carga, submetidos a maior esforço como os de camiões e bus.

• BR — além da utilização em pneus, o BR vem encontrando um mercado crescente como modificador de resistência ao impacto do poliestireno na produção do High Impact Polystyrene (HIPS) ou PSAI.

• NBR — devido a sua excelente resistência aos derivados de petróleo, é especialmente recomendada para fabricação de peças e componentes das indústrias automobilística, gráfica, de petróleo e petroquímica que tenham contacto com aqueles produtos, tais como mangueiras para óleos e solventes, retentores, gaxetas, juntas, anéis de vedação e revestimento de cilindros de impressão, vasos e tanques industriais. A

10

NBR tem sido utilizada também como aditivo de PVC, para melhorar as propriedades de artefactos que necessitam de resistência a óleo, ozono, intempéries e abrasão, como coberturas de mangueiras, fios e cabos, solados e botas industriais.

• EPDM — devido a sua especial resistência ao envelhecimento é aplicado preferencialmente em peças externas de automóveis, como molduras de vedação de janelas e portas de veículos, batentes, frisos e palhetas de limpador de pára-brisas. Aplica-se, também, como modificador do polipropileno nos TPOs (ver item de borrachas termoplásticas).

• Borrachas especiais - exemplos de aplicações onde estes materiais são requeridos:

— isolamento de fios e cabos eléctricos submetidos a condições de temperatura extremas - muito baixas em aeronaves e foguetes, e elevadas em fornos eléctricos;

— fabricação de artigos médicos que precisam ser inócuos e inertes;

— revestimento de máquinas e equipamentos, e peças de vedação - anéis, gaxetas etc. - submetidos a contacto com ambientes muito agressivos, assim como:

• oxidantes (peróxidos e ácido crómico);

• ácidos e bases fortes (soda cáustica, ácido sulfúrico); e

• thinners para tintas em cilindros de impressão gráfica.

| Tabelas com Nomenclaturas Químicas e Comerciais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elastómeros |  |  |  |
| Descrição Química | Siglas | Nomenclatura CBV | Nomes Comercias |
| Copolímero Acrilonitrila-Butadieno | NBR | Borracha Nitrílica | Perbunan, Hycar, Chemigum, Breon, Butakon, Europrene N, Butacril, Krynac, Paracril, Nipol, Nitriflex |
| Policloropreno | CR | Neoprene® | Neoprene, Baypren, Butaclor, Denka Chloroprene |
| Poliacrílico | ACM | Acrílico-nitrílico | Cyanacryl, Europrene AR, Noxtite PA, Nipol AR |
| Copolímero Acrilato-Etileno | AEM | Vamac® | Vamac |
| Borracha de Silicone | VMQ/PVMQ | Silicone | Silopren, Silastic, Silicone, Rhodorsil |
| Flúor elastómero | FPM | Viton® | Viton, Fluorel, Tecnoflon, Dai El, Noxtite |
| Per Fluor elastómero | FFPM | Kalrez® | Kalrez, Simriz, Chemraz |
| Poliuretano | AU/EU | PU | Vulkollan, Urepan, Desmopan, Adipren, Estane, Elastothane, Pellethane, Simputhan |
| Copolímero Epicloridrina-Óxido de Etileno | ECO | ECO | Epichlomer, Hydrin, Gechron |
| Copolímero Estireno-Butadieno | SBR | SBR | Buna Hüls, Buna SB, Europrene, Cariflex S, Solprene, Carom |
| Copolímero Etileno-Propileno-Dieno | EPDM | EPDM | Dutral, Keltan, Vistalon, Nordel, Epsyn, Buna AP, Royalene, Polysar EPDM |
| Copolímero Isobutileno-Isopreno | IIR | Borracha Butílica® | Enjay Butyl, Esso Butyl, Polysar Butyl |
| Polietileno Clorossulfonado | CSM | Hypalon® | Hypalon |

| Materiais Sintéticos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Química | Siglas |  | Nomenclatura CBV |  | Nomes Comercias |  |  |
| Copolímero Estireno-Acrilonitrila-Butadieno | ABS |  | ABS |  | Cycolac, Novodur, Terluran |  |  |
| Polióxido de Metileno | POM |  | Delrin® |  | Poliacetal, Delrin, Hostaform C, Ultraform |  |  |
| Poliamida | PA |  | Nylon |  | Durethan, Dymetrol, Nylon, Rilsan, Ultramid, Vestamid |  |  |
| Polibutilenotereftalato | PBTP |  | PBTP |  | Crastin, Pocan, Ultradur, Vestodur |  |  |
| Polietileno | PE |  | Polietileno |  | Alathon, Baylon, Hostalen, Lupolen |  |  |
| Policarbonato | PC |  | Policarbonato |  | Lexan, Makrolon |  |  |
| Polióxido de fenileno |  | PPO |  | PPO |  | Noryl |  |
| Polipropileno |  | PP |  | Polipropileno |  | Hostalen PP, Novolen |  |
| Poliestireno |  | PS |  | Poliestireno |  | Hostyren, Lustrex, Vestyron |  |
| Politetrafluoretileno |  | PTFE |  | Teflon® |  | Algoflon, Fluon, Halon, Hostaflon, Teflon |  |
| Copolímero Etileno-Tetrafluoretileno |  | ETFE |  | ETFE |  | Tefzel |  |
| Policloreto de Vinil |  | PVC |  | PVC |  | Breon, Hostalit, Plaskon |  |
| Copolímero PerflúorAlcóxi Alcano |  | PFA |  | PTFE/PFA |  | Teflon-PFA |  |
| Tecido duro de resina Fenólica |  | - |  | Tecido de resina |  | Ferrozell, Pertinax |  |

Tipos de Elastómeros

| Tabela de Propriedades (Algumas Matérias-primas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designação | NR | SBR | IIR | BR | EPDM | CR | NBR | VMQ | CSM | AU | FPM |
| Densidade Específica (g/cm³) | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,86 | 1,23 | 1,40 | 1,40 | 1,20 | 1,05 | 1,86 |
| Resistência à Abrasão | B/E | E | B | S | B | B | E | F | B-E | S | B |
| Resistência ao corte | E | B | B | B | B | E | B | F | B | E | F |
| Envelhecimento Térmico a 100ºC | F | F | B | F | E | B | B | S | E | F | S |
| Temperatura de Trabalho máx. (ºC) | 80 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 200 | 120 | 100 | 200 |
| Temperatura de Transição Vítrea (ºC) | -60 | -50 | -40 | -60 | -50 | -45 | -30 | -60 | -20 | -30 | -20 |
| Impermeabilidade a Gases | B | B | S | B | B | B | B | R | E | R | E |
| Resistência a Intempéries | F | F | E | F | E | E | F | S | E | B | S |
| Resistência ao Ozono | F | F | B | F | E | B | F | S | E | E | S |
| Resistência a Ácidos diluídos | B | B | E | B | S | E | B | F | E | R | E |
| Resistência a Álcalis diluídos | B | B | E | B | S | E | B | R | E | F | R |
| Resistência a Hidrocarbonetos Alifáticos | R | R | R | R | R | B | E | B | F | E | E |
| Resistência a Hidrocarbonetos Aromáticos | R | R | R | R | R | R | B | B | F | R | E |

S = Superior | E = Excelente | B = Boa | R = Mau | F = Fraco

Tipos de Plásticos

| Tabela de Propriedades (Alguns Materiais sintéticos) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designação | NY 6 | NY 6.6 | PP | PEAD | POM |
| Peso Específico (g/cm³) | 1,14 | 1,14 | 0,91 | 0,965 | 1,41 |
| Temperatura de Trabalho máx. (ºC) | 100 | 110 | 95 | 90 | 100 |
| Temperatura de Trabalho mín.(ºC) | -40 | -30 | -10 | -40 | -30 |
| Absor. de humidade até equilíbrio à 23ºC c/ UR 50% (%) | 3,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0,30 |
| Absorção de água até saturação (%) | 9,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0,50 |
| Tensão de escoamento à tracção (MPa) | 80 | 90 | 35 | 29 | 69 |
| Tensão de ruptura à tração (MPa) | - | - | - | 35 | - |
| Tensão de ruptura à compressão (MPa) | 90 | 100 | 60 | 20 | 110 |
| Tensão de ruptura à flexão (MPa) | - | 120 | 40 | - | 99 |
| Módulo de elasticidade à tracção (MPa) | 3000 | 3300 | 1100 | 900 | 3100 |
| Módulo de elasticidade à compressão (MPa) | 1700 | - | 10,30 | - | 3200 |
| Módulo de elasticidade à flexão (MPa) | 2400 | 3600 | 1300 | 1400 | 2900 |
| Elongação até ruptura (%) | 60 | 50 | 600 | 500 | 40 |
| Resistência ao impacto (KJ/m²) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. |
| Dureza Rockwell | R100 | R115 | R64 | R60 | R120 |
| Resistência à penetração de esfera (MPa) | 160 | 170 | 75 | 50 | 160 |
| Tensão de fluência c/ 1% defor. em 1000h (MPa) | 5 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| Coeficiente de atrito p/ aço retif. e polid. c/ resina à seco | 0,42 | 0,40 | 0,3 | 0,29 | 0,32 |
| Calor específico á 23ºC (J/K.g) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
| Condutividade térmica à 23ºC (w/K.m) | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,35 | 0,30 |
| Coeficiente linear de expansão térmica à 23ºC (10 | 90 | 90 | 150 | 200 | 100 |
| Temperatura máxima de uso a curto período (ºC) | 150 | 160 | 120 | 100 | 150 |
| Ponto de fusão (ºC) | 220 | 245 | 165 | 130 | 175 |
| Temperatura de transição vítrea (ºC) | 40 | 50 | -18 | -95 | -38 |
| Temp. de distorção sobre ISO-R075 método A (ºC) | 84 | 100 | 65 | 45 | 118 |
| Inflamabilidade | HB | HB | HB | HB | HB |
| Constante dieléctrica à 1000Hz | 3,8 | 3,5 | 2,2 | 2,3 | 3,7 |
| Factor de perda dieléctrica à 10Hz | 0,03 | 0,025 | 0,0002 | 0,0002 | 0,03 |
| Resistividade volumétrica à 23ºC c/ 50% RH (Cm) | 1012 | 1012 | 1017 | 1017 | 1015 |
| Rigidez dieléctrica (kV/mm) | 30 | 36 | 100 | 110 | 50 |
| Resistência superficial | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | - |
| Resistência a ácidos fortes | F | F | M | M | F |
| Resistência a ácidos fracos | M | M | B | B | F |
| Resistência a bases fortes | B | B | B | B | F |
| Resistência a bases fracas | B | B | B | B | F |
| Resistência a raios solares | F | F | M | M | F |

B = Bom (resistente)    M= Médio (limitado)   F = Fraco (não resistente)

Aplicações

COURO - Sua aplicação está em vedações de óleo, massa , água, óleo solúvel ou em meio ambiente abrasivo. É de grande valia em sistemas com lubrificação deficiente, pela sua capacidade de absorver e reter lubrificantes.

NEOPRENE - Apresenta excelente desempenho quando utilizada em vedações de fluídos, refrigerantes ou em sistemas pneumáticos. É a mais versátil borracha à disposição da indústria, seu uso nas indústrias é restrito por existirem borrachas com menor adaptação às exigências.

POLIURETANO - Possui excepcional resistência mecânica, à abrasão, à extrusão e aos impactos. É usado em sistemas de baixas e altas pressões ou em meio ambiente agressivo e compensa eventuais defeitos de tolerância e acabamento de rectificação nas peças do sistema. Elastómero apresentado proporciona excelentes resultados quando aplicados em vedações de óleos minerais e ou derivados de petróleo, chegando a aumentar a vida útil do vedador de 4 a 8 vezes, quando comparado às vedações convencionais.

SILICONE - Apresenta baixa resistência mecânica, exigindo, assim um certo cuidado antes de emprega-lo em sistemas dinâmicos.  A melhor característica do silicone é manter as suas propriedades numa faixa de temperatura muito grande, possibilitando o seu uso em vedantes expostos a baixas ou altas temperaturas.