4. Compactação de pós por Explosivo

4.1-Introdução

O princípio básico de compactação de pós por acção de explosivos baseia-se na compressão de pós cerâmicos, metálicos e misturas para formar compósitos, por acção do choque transmitido pela passagem da detonação. A passagem da onda de choque associada à detonação provoca um movimento do meio natural. O crescimento de grão e a alteração da composição química para fases termodinamicamente mais estáveis devem ser evitados neste processo. Como tal, materiais meta-estáveis, partículas muito pequenas (nano-cristalinas, materiais altamente ligados e pós amorfos) não podem ser sinterizados sem perda das suas propriedades iniciais, que por vezes são únicas.

Também materiais que têm um baixo coeficiente de auto-difusão ou que se decompõem a altas temperaturas, não podem ser processados por sinterização, mas sim pela técnica de compactação por choque. Por explosão conseguem-se ondas de choque, atingindo-se pressões da ordem de GPa.

4.2-Mecanismo de compactação

Atrás da frente da onda de choque, o meio, aqui pó, é transferido para outro estado a alta pressão, densidade e velocidade de partículas, isto significa que o processo de compactação do pó deve ocorrer num espaço de tempo muito curto (10 a 100ns), durante a subida de pressão provocada pela onda de choque. Isto significa que o alcance da frente da onda de choque, que avança a cerca de 2 kms, é da ordem de 20 a 200μm, enquanto que nos sólidos o tempo de choque é da ordem de 10 ps e a velocidade da onda de choque é de vários kms, resultando numa frente de onda de choque de cerca de 100 nm. Comparando com os sólidos, a zona de compactação num pó, como é mostrado na figura 4.1, é composto por uma zona de dimensão considerável em que a estrutura do pó é transformada numa mais densa ou, em último caso, em sólido sob acção do choque de pressão da fonte de energia explosiva. Através do exame microscópico da compactação é possível reconstruir a sequência dos eventos ocorridos.

Dentro da zona de compactação, vários investigadores têm identificado a existência de regiões de densificação ou eliminação de vazios, também mostrado na figura 4.1. Isto é similar ao comportamento de densificação observado na pressão estática dos pós, veja-se figura 4.2.

Estes três estádios de compactação não são totalmente sequenciais, podendo-se sobrepor, ou mesmo estar ausentes. Exemplo disso é o chumbo onde os três estádios são de pequena significância; já nos pós de elevada dureza como os cerâmicos, o estádio dois é o de menor importância.

Foi obtida experimentalmente uma correlação empírica entre a pressão de onda de choque requerida e a dureza dos materiais. Os metais como os cerâmicos estão sobre uma linha, como ilustra a figura 4.3.

A figura 4.4 mostra como a superfície de um sólido normal aparece. Para os pós que têm uma superfície muito maior quando comparadas com os sólidos, essa região é extremamente importante, já que aí devem ter lugar as ligações entre partículas. Isto podia ser problemático porque a superfície do pó deve estar livre de contaminantes, o que não acontece, pois como propôs Shtertser, devido à elevada pressão que ocorre quando uma partícula embate noutra, as impurezas superficiais começam a fluir hidrodinamicamente. Sob influência desta pressão a camada de oxigénio forma pequenas esferas que têm menos área superficial, mais facilmente removíveis, o que providencia uma superfície de pós limpa.

Fig. 4.1

Três regiões da zona de compactação.

Fig. 4.2

Regiões de densificação durante a compactação estática de pós.

Fig. 4.3

Correlação entre a dureza e a pressão necessária à compactação por choque.

Fig. 4.4

Vista esquemática das camadas numa superfície metálica.

Fig. 4.5

Energia da onda de choque dissipada em sólido e em material poroso.

Fig. 4.6

Curvas de compactação e descompressão estática para duas densidades iniciais de pó de TiB2.

4.3-A compactação estática versus compactação por choque

# Observam-se quatro diferenças principais. A primeira, diz respeito à escala de tempo em que ambas se processam, segundos a minutos versus nsa μs.A Segunda diz respeito ao volume no qual o processo de compactação toma lugar, isto é, a compactação estática ocorre em todo o volume, na compactação por choque ocorre por frente progressiva, tornando possível a compactação em camadas, o que não é possível na estática devido ao atrito e aos custos de maquinaria de elevadas dimensões e pressões. A terceira grande diferença é encontrada na velocidade das partículas. A velocidade das partículas no processo de compactação estática é próxima de zero, enquanto que na compactação por choque as partículas da primeira camada (região 3, veja-se figura 4.1) são aceleradas a valores de velocidades geralmente na ordem de centenas de metros por segundo. A quarta maior diferença é o caminho termodinâmico seguido pelo pó durante o processo de compactação. Na figura 4.6 mostram-se as curvas de compactação estática e relaxação para dois pós com diferentes densidades iniciais. Durante a compactação estática, o pó segue as curvas de compactação como é ilustrado nas figuras 4.6 e 4.7.

# Aqui a compactação ocorre principalmente a baixa pressão devido à reorganização das partículas. A relaxação, no caso da compactação estática, ocorre próximo de uma linha isentrópica (figura 4.6, sentido descendente). No caso de uma onda de choque estável, durante a fase de compactação, o pó segue a linha de Rayleigh e a relaxação ocorre segundo uma isentrópica, figura 4.5. Devido à grande diferença entre estes dois caminhos termodinâmicos, a compactação por choque é acompanhada por um grande aumento da energia interna do pó. Esta é a razão para a diferença na temperatura dos pós entre estes dois processos. Além disso, devido à distribuição heterogénea da energia dissipada e, também elevada do processo, a distribuição da temperatura do pó imediatamente após a passagem da frente de choque é muito heterogénea. Isto torna possível a fusão de uma fracção da massa do pó na sua superfície, seguido por um arrefecimento brusco, dando origem a uma fase amorfa, já que não existe tempo para uma recristalização, providenciando um mecanismo de consolidação dinâmica único.

# Prummer comparou o comportamento da compactação estática e de choque de vários pós metálicos e encontrou curvas quase idênticas para os dois processos, veja-se figura 4.8.

Fig. 4.7

Compactação volúmica fraccional versus pressão.

# Outra observação interessante foi efectuada por Emeruwa durante uma investigação em compactação estática, assistida por ultra-sons, do pó cerâmico SiYAlON. Aplicando o ultra-som de 1s de duração e frequência de 20 kHz, a elevação da temperatura é quase proporcional à pressão aplicada. A elevação da temperatura resultou da fricção das partículas de pó agitadas pelos ultra-sons, durante a compactação. Embora neste trabalho a pressão e amplitude do movimento das partículas seja mais pequena que por choque, demonstra-se a influência de fenómenos ao nível das partículas.

Fig. 4.8

Comparação de densidades de compactação versus pressão, obtidos por compactação estática e por explosão.

Fig. 4.9

Representação esquemática da propagação da onda de choque num pó pouco compactado e frágil. A, B, C, D representam tempos sucessivos no processo de choque. Em A, o grão 1, à esquerda, foi parcialmente atravessado pela onda de choque, que se move da esquerda para a direita, deixando no seu caminho uma massa de material fracturado à escala microscópica. O material foi acelerado para fora e para a direita, indicado pelas setas. Com o avançar do tempo, a onda de choque passa através do primeiro grão e começa a atravessar o segundo. Ocorre transmissão directa através de uma área muito pequena. A maior parte da transmissão resulta da colisão dos dois grãos provocada pela aceleração do grão 1. É este impacto que também produz pulverização de material que se desloca para fora a alta velocidade.

Seguidamente, mostram-se algumas configurações de mecanismos de compactação.

Fig. 4.10

Configuração cilíndrica típica para compactação de pós (secção em corte).

Fig. 4.11

Secção de corte de compactação (a) e representação esquemática da formação do buraco durante a compactação por choque de pó, com um mandril de PVC (b).

Parâmetros do processo:

- sistema explosivo: composição, espessura, confinamento e densidade do explosivo;

- contentor metálico: tipo de metal (liga), espessura do cilindro e diâmetro;

- espécie do pó: composição (mistura), densidade inicial, distribuição da forma da partícula, tipo e pressão inicial do sistema no vácuo.

Fig. 4.12 (b) e  4.13 (b)

Na fig. 4.13.(b) o emprego de uma segunda camada de explosivo - DEMEX, faz aumentar a velocidade de detonação, quadruplicando a pressão.

É muito crítica a compactação; se for pequena pode aparecer um buraco no eixo do cilindro, e se for demasiado grande, pode ocorrer fusão e o material ser expelido para fora, num dos topos, em jacto, o que exigirá conhecimentos prévios da pré – compactação e da pressão máxima a atingir.

Uma das desvantagens deste processo é a tendência ao aparecimento de falhas:

a) fendas em espiral ou helicoidais são devidas à convergência da onda de choque inicial quando o material não tem ductilidade suficiente;

b) fendas transversais resultam do material a compactar não ter uma resistência ou ductilidade para acomodar a tensão de cedência e o movimento lateral induzido durante o processo. As medidas para evitar estas fendas são:

1 - O contentor metálico deve permitir o deslizamento do material.

2 - A pré - compactação estática deve ser o maior possível para que a densificação não seja tão elevada.

3 - Devem-se usar partículas esféricas ou um lubrificante.

c) fendas radiais são típicas de cilindros compactados e ocorrem na reflexão da primeira onda de rarefacção (ou libertação) no eixo do cilindro. Então, podem ocorrer localmente elevadas tensões de cedência que causam fendas radiais do centro para a superfície.

d) Mach stem - a ocorrência do Mach stem no centro do cilindro é um exemplo de uma falha típica que resulta da reflexão irregular na frente de choque no eixo do cilindro. A formação da reflexão Mach observa-se para baixas densidades iniciais, cuja impedância é muito baixa. Excedendo um ângulo crítico da onda de choque a reflexão não ocorre.

O emprego dum macho cilíndrico mais pequeno em alumínio ou polimérico resolve muitas falhas mas fica-se restringido a peças tubulares. Uma das peças que se pode fazer é o tubo de Venturi com aplicação em rockets.

Cerâmicas com metais, exemplo B4C e TiB2 com infiltração de alumínio líquido nos poros tem os nomes comerciais de BORCAL e TIBAL.

Exemplos de aplicação:

fabrica-se diamante poli-cristalino da seguinte forma: emprega-se cerca de 3000Kg de explosivo dentro de um contentor com 1,22 m de diâmetro e 3m de comprimento, no centro temos um segundo tubo com 11cm de diâmetro, contendo uma mistura de grafite e cobre em pó. Cerca de 62% de grafite é transformada em diamante. Patente U.S. n.º 3.401.019 de 10/9/68, pertencente à companhia DuPont.

O mlybdenum nitride tem uma potencial aplicação em condensadores de multicamada1.

Bobines de óxidos supercondutores têm sido fabricadas com sucesso por Takashima da seguinte forma: colocando uma bobine metálica em tubo com material cerâmico dentro de outro tubo com SiC em pó para ajudar a transmissão da onda de choque.

Bicos em cone para muitas aplicações, cilindros de óxido de urânio para combustível nuclear1.

Material bio-médico (inerte) pode ser fabricado por mistura em pó de Hidroxyapatite e PMMA.

Exemplo: produção de cerâmicas técnicas1

A produção de componentes de formas predefinidas com tolerâncias dimensionais prescritas é um passo prioritário em ciclos produtivos. A produção de componentes directamente a partir da operação de conformação, incorpora a capacidade de produzir a forma correcta e, de igual importância com as dimensões correctas.

Na produção industrial de componentes de cerâmica técnica, as operações de polimento e de rectificação são necessárias após o tratamento térmico, para que uma tolerância dimensional pré - especificada possa ser atingida. Como as cerâmicas técnicas são tendencialmente muito duras, as operações de polimento e de rectificação tendem a ser lentas. Além disso há a necessidade de reprocessar os resíduos produzidos e a possibilidade de danificar os componentes na etapa de rectificação.

Consequentemente, o polimento e a rectificação acrescentam um custo considerável ao processamento, e em contrapartida a sua eliminação é altamente rentável. Muita investigação foi direccionada com o objectivo de desenvolver novos processos ou melhorar os existentes com vista à obtenção de formação de componentes já com dimensionamento final, ou próximo do mesmo.

Aqui se descreve um caso de estudo específico relacionado com a indústria nuclear, onde os custos de rectificação são onerosos pelos níveis de segurança impostos, dado o elevado nível de radioactividade dos materiais utilizados. A eliminação do processo de rectificação é um potencial beneficio tanto do ponto de vista sanitário e de segurança, como do ponto de vista económico.

O desafio era produzir um elemento de combustível cilíndrico recto de dióxido de urânio, para um reactor nuclear de água pressurizada, com um intervalo de tolerância dimensional de 12.5 m num diâmetro de 8 mm (o diâmetro real varia de cliente para cliente), sem rectificação. A altura do elemento, regra geral, da ordem dos 10 mm não é tão crítica em termos de tolerância. Uma especificação adicional era desenvolver um processo que causasse uma interrupção mínima no ciclo produtivo.

Vários processos foram testados à luz dos critérios descritos; todos eles tinham aspectos que os tornavam inaceitáveis; por isso foram feitos esforços para desenvolver novos processos a partir de modificações do "die pressing". Foram desenvolvidos dois processos  ,o processo aqui descrito e um processo baseado nos pós de rectificação e "milling".

Este relatório ilustra a aplicação bem sucedida do novo processo para providenciar um potencial meio para produzir rentavelmente um elevado volume de elementos de combustível para reactores nucleares de água pressurizada. O trabalho descrito é baseado em estudos com óxido de alumínio. Trabalhos preliminares bem sucedidos com dióxido de urânio foram publicados. Os estudos feitos ilustram a técnica e demonstram que os princípios subjacentes são aplicáveis além da indústria nuclear.

Die pressing uniaxial

O "die pressing" uniaxial é amplamente usado na indústria como processo de produção preferido para grandes séries de componentes cerâmicos de formas simples. Este é o processo utilizado para fabricar os elementos de combustível nucleares. Habitualmente um granulado de dióxido de urânio e de um lubrificante é introduzido numa cavidade de aço cilíndrica onde o material é posteriormente compactado a pressões da ordem das 4 a 6 ton/cm2 por êmbolos inferiores e posteriores; os subprodutos obtidos são termicamente tratados para posteriormente se obterem os produtos finais.

Porém, quando um pó é compactado num molde, a fricção no contacto entre os grãos, e no contacto entre os grãos e a parede do molde impede que a carga se transmita uniformemente no material, resultando um produto final de densidade não uniforme.

No caso de uma peça cilíndrica comprimida uniaxialmente na base e no topo, a secção central tem uma densidade média inferior à verificada em ambas as extremidades. Após tratamento térmico, a zona central contrai mais que as extremidades, resultando assim um perfil de "ampulheta".

Para um elemento de combustível típico, a diferença entre o diâmetro das extremidades e o da zona central poderá ser 100 m. Terão então, que ser rectificadas para se obter a tolerância desejada.

Processos como moldação por injecção de pó, "gel casting" e prensagem a quente, por exemplo, podem conferir um excelente toleranciamento dimensional. Porém, todos estes processos se afastam muito do "die pressing" e nenhum deles pode competir com este em termos de cadência de produção.

Técnicas alternativas

Limitar a escolha a processos semelhantes ao "die pressing" deixa-nos apenas com técnicas de forjagem a quente ou de compactação por choque/explosão como alternativas.

Na forjagem a quente são necessárias altas temperaturas, e em geral, pré - formação, além de ambientes adequados do ponto de vista de materiais para moldes.

Um problema adicional é que a forma da porosidade deliberadamente induzida na microestrutura final (necessária aos elementos de combustível neste caso) é alterada pelo processo, de esférica para elíptica. O processo de compactação por explosivos usa cargas elevadas, da ordem dos GPa, e a microestrutura produzida é geralmente inaceitável , apresentando inúmeras fracturas.

No levantamento feito não foram encontradas alternativas. Porém, as técnicas mostradas, baseadas em "die pressing", aparentemente usam só uma abordagem para modificar o processo: simplesmente ultrapassar as forças de atrito pela “força bruta”, elevadas cargas ou elevada temperatura.

Investigou-se uma nova abordagem e desenvolveu-se um novo processo de "die pressing" baseado no pressuposto de que a fricção existe e não é removível, por isso há que a acomodar em vez de a ultrapassar.

Variáveis nas propriedades do pó tais como tamanho das partículas, distribuição do tamanho das partículas, e forma ou morfologia das partículas, têm uma profunda influência no comportamento do pó durante a compactação. Pós de diferentes morfologias dão origem a diferentes densidades no verde, por exemplo, para idênticas cargas de compactação.

1(www.aps.org/)

1 (www.ceramicbulletin.org/)